Załącznik nr 3

Dotyczy sprawy: 55/ZA/AZAZ/16

Wymagania minimalne dotyczące drukarek do wydruku w metalach

Drukarki z podawaniem proszku z głowicy (Powder Feed System) i spajaniem/przetopem materiału/proszku za pomocą wiązki lasera.

- Drukarka powinna umożliwiać drukowanie materiałów gradientowych (minimalnie dwa podajniki mogące równocześnie podawać różne materiały)

- Komora musi umożliwiać drukowanie/naprawianie elementów o rozmiarach min. 400x400x400 mm

- Sterowanie wydrukiem w min. 3-osiach, preferowane sterowanie w 5 osiach. Sterowanie musi być realizowane w czasie rzeczywistym, aby możliwe było np. naprawianie elementów poprzez nadruk na zużyty/uszkodzony fragment

- Drukarka powinna posiadać system umożliwiający skanowania powierzchni rzeczywistej w celu prawidłowego rozpoczęcia i prowadzenia wydruku na istniejących częściach (naprawa lub nadruk dodatkowych elementów)

- Dopuszczalne obciążenie łoża/uchwytu powinno być nie mniejsze niż 100 kg

- Komora robocza musi posiadać kontrolowaną atmosferę, aby mozliwy był druk materiałami łatwo utleniającymi się (np. tytan i jego stopy) – preferowane jest, aby komora była uszczelniana

- Drukarka powinna mieć możliwość rejestracji bierzących parametrów wydruku, aby można było odtworzyć parametry całego procesu

- Preferowane jest, aby drukarka miała możliwość obesrwacji w czasie rzeczywistym parametrów jeziorka wydruku

- Moc lasera min. 1KW

- Końcówki (nozzle) powinny umożliwiać pracę ciągłą drukarki

- W drukarce wymagana jest szyba ochronna zabezpieczająca operatora przed promieniowaniem lasera

- Drukarka powinna zawierać system pochłaniania/usuwania oparów

- Drukarka powinna mieć możliwość wydruków różnymi materiałami: czystymi metalami lub stopami Fe, Co, Ni, Ti, Al,...

- Głównym zastosowaniem drukarki będą prace badawczo-rozwojowe dotyczące projektowania i wytwarzania elementów m.in. do silników lotniczych, turbin gazowych i parowych, oprzyrządowania do powyższych, elementów struktur nośnych samolotów oraz prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowywania technologii napraw elementów turbin gazowych, parowych oraz innych elementów

- Wymagane jest, aby drukowane/nadrukowywane elementy miały gęstość zbliżoną do 100 %

Drukarki z nakładaniem warstwy proszku (Powder Bed System) i spajaniem/przetopem materiału/proszku za pomocą wiązki lasera.

- Komora robocza o wymiarach min. 250x250x250 mm

- Atmosfera chronna komory roboczej powinna umożliwiać drukowanie również w materiałach reaktywnych (Ti, Al i ich stopy)

- Laser o mocy nie mniejszej niż 400 W

- System powinien umożliwiać wydruk w różnych materiałach oraz posiadać bazę parametrów umożliwiającą drukowanie różnymi materiałami (stopy Fe, Ni, Co, Al, Ti)

- System powinien być otwarty – umożliwiać sterowanie parametrami niezależnie od ustawień bazowych.

- System powinien umożliwiać zmianę materiału na inny – celem zakupu drukarek są badania rozwojowe na elementach z różnych metali i stopów.

- System powinien posiadać system kontroli warstwy.

- Możliwość podgrzewania płyty substratów do min. 180⁰C.

- System powinien posiadać oprogramowanie do przygotowywania modeli do wydruku.

- Powietrze powinno być filtrowane i oczyszczane przed ponownym odprowadzaniem do pomieszczenia.

- W drukarce wymagana jest szyba ochronna zabezpieczająca operatora przed promieniowaniem lasera.

- Głównym zastosowaniem drukarki będą prace badawczo-rozwojowe dotyczące projektowania i wytwarzania elementów m.in. do silników lotniczych, turbin gazowych i parowych, oprzyrządowania do powyższych oraz elementów struktur nośnych samolotów.

- Wymagane jest, aby drukowane elementy miały gęstość zbliżoną do 100 %.